Задачи и упражнения по курсу

(с решениями)

№1 Какое предельное разрешение можно получить на электронном микроскопе с ускоряющим напряжением 100kV, 400kV если все ошибки за исключением дифракционной равны нулю. Угловая апертура объективной линзы (6(10-3 рад.

Решение

Å

№2 Определить длину волны электронов с учетом релятивистских поправок и без них в электронном микроскопе с ускоряющими напряжениями 100kV, 400kV. Какую ошибку вносит отсутствие релятивистских поправок.

Решение

E - в вольтах, ( - в ангстремах

| E (kV) | ( (Å) | (релятив (Å) |
| --- | --- | --- |
| E=100kV | (=0.039Å | (релятив=0.037Å |
| E=400kV | (=0,019Å | (релятив=0,016Å |
| E=600kV | (=0,016Å | (релятив=0,0159Å |

№3 Рассчитать необходимую ширину щели коллиматора для выделения К(1 линии в методе Ланга. Исследуемый кристалл - кремний, а=5,4306Å; отражение (220); расстояние от источника до выходной щели коллиматора 450мм; источник - точечный. Длины волн (K(1=0,70926Å; (K(2=0,71354Å

Решение

№4 Определить экстинкционную длину для отражения (220) кремния для излучения MoK(1 и CuK(1 . Фурье-компанента поляризуемости для этого случая для MoK( ((220)=(2.04+i0.017)10-6. Фурье-компанента поляризуемости для этого случая для CuK( ((220)=(9.74+i0.340)10-6. Параметр решетки для кремния а=5,4306Å, длины волн соответственно равны (MoK(1=0.70926Å, (CuK(1=1.54051Å

Решение

Для MoK(

Для CuK(

№5 Определить количество экстинкционных полос которое будет наблюдаться на топограмме кристалла кремния с клиновидным срезом на краю. Толщина кристалла 450мкм, поверхность кристалла перпендикулярна вектору [111], топограмма снята на отражении (220) перпендикулярном поверхности кристалла на излучении MoK(1 ((=0,70926Å). Фурье-компанента поляризуемости кристалла для этого случая ((220)=(2.04+i0.017)10-6. Параметр решетки для кремния а=5,4306Å.

Решение

№6 Оценить пространственное разрешение на рентгеновской топограмме снятой по методу Ланга. Излучение MoK(1 ((=0,70926Å), расстояние образец - фотопластинка l=10мм, размеры источника (x=30мкм, расстояние источник - щелб L=450мм, используемое отражение (220), фурье-компанента поляризуемости кристалла для этого случая ((220)=(2.04+i0.017)10-6.

Решение

№7 Оценить толщину кристалла кремния при которой соотношение амплитуд нормальной и аномальной волн для симметричного отражения (220) на излучении MoK( будет составлять 1/10. Фурье-компанента поляризуемости кристалла для этого случая ((220)=(2.04+i0.017)10-6. Фурье-компанента поляризуемости кристалла для этого случая (0=(3.156+i0.0162)10-6. Параметр решетки для кремния составляет, а=5,4306Å.

Решение

в Å или 7,531(10-4м=7.531(102мкм

№8 Какой контраст (экстинкционный или бормановский) будет наблюдаться на топограмме монокристалла кремния толщиной 900мкм на отражении (220) на излучении а)-MoK(1 , б)-CuK(1 .

Решение

№9 Рассчитать структурную амплитуду для гранецентрированной кубической решетки. Определить закон погасания рефлексов для этой структуры.

Решение

Базис

f1=f2=f3=f4=f

|  | четные |  |
| --- | --- | --- |
| если hkl одновремнно |  | F=4f |
|  | нечетные |  |

| если hkl | смешанные | F=0 |
| --- | --- | --- |

№10 Рассчитать структурную амплитуду для объемоцентрированной кубической решетки. Определить закон погасания рефлексов для этой структуры.

Решение

Базис

f1=f2=f

| если h+k+l | четное число | F=2f |
| --- | --- | --- |
| если h+k+l | нечетное число | F=0 |

№11 Какое оптимальное разрешение можно получить на электронном микроскопе с ускоряющим напряжением 100kV, если учесть дифракционную ошибку и сферическую аберрацию. Угловая апертура объективной линзы

(6(10-3 рад. Коэффициент сферической аберрации Cs=0,17мм.

Решение

Å

12. На рентгеновской топограмме кристалла с поверхностью (111), полученной по методу Ланга, наблюдаются прямолинейные дислокации. Они лежат в плоскости (11) вдоль направления [01]. Изображение гаснет при отражении от системы плоскостей (22). Определить тип этих дислокаций.

13. Определить величину ускоряющего напряжения, начиная с которого разница длин волн с учетом и без учета релятивистской поправки будет составлять 15 процентов.

14. На щель шириной a падает плоская волна. Рассчитать распределение излучения за этой щелью. (Дифракция на узкой щели).

Решение

Вспоминая, что  и обозначая  можно записать

15. Определить коротковолновую границу тормозного спектра рентгеновского излучения для ускоряющего напряжения 20kV, 40kV, 60kV.

Решение

| V=20000v | λ=0,620Å |
| --- | --- |
| V=40000v | λ=0,309Å |
| V=60000 | λ=0,206Å |

V (в вольтах)  λ (в ангстремах)

16. Рассчитать структурную амплитуду, структурный фактор и определить законы погасаний для решетки алмаза. Координаты базиса [[000,1/4,1/4,1/4]].

Решение

Если hkl – числа разной четности, то F2=0. Если hkl – числа одинаковой четности, то F2=4. Тогда для h+k+l=4n ; для h+k+l=2n+1 ; для h+k+l=4n+2 ; Погасания наблюдаются для hkl разной четности и при h+k+l=4n+2.

17. При съемке на дифрактометре в медном излучении в качестве селективного фильтра используется никель. Определить, насколько уменьшится интенсивность  и  - излучений. Толщина фильтра 0,0021см, (NI=8,9*103 кг/м3.

Решение

В области длин волн (=1,5Å в никеле наблюдается резкий скачек коэффициента поглощения. В связи с этим  и . Используя значение (Ni  определяем ( для CuK( и CuK( излучений. Из закона поглощения  найдем . Подставив значения ( и d получим ; .

18. Длина волны K-серии меди (K(=1,540Å. Определить длину волны K-серии молибдена, если zCu=29, zMo=42.

Решение

Запишем закон Мозли  или в виде  здесь C, B и ( константы, причем . Тогда приближенно можно записать  или

19. Определить число атомов в элементарной ячейке железа кристаллизующегося в кубической системе; ребро куба, а=2,87Å, атомный вес железа 55,84; плотность (=7,8

Решение

Применяя формулу плотности к элементарной ячейке находим  т.е. на элементарную ячейку приходится 2 атома.

A – атомный вес

mH – масса атома водорода

20. Показать, что вектор обратной решетки Hhkl перпендикулярен плоскости прямой решетки с индексами (hkl).

Решение (см. приложение 1).

21. Показать, что модуль вектора обратной решетки равен обратной величине межплоскостного расстояния для плоскосей с индексами (hkl) т.е. .

Решение (см. приложение 1).